第一章：芯片封装的前后段工艺流程（前段主要负责芯片的切割、贴装互连，后端关注封装成型、测试与出货。晶圆减薄，将晶圆背面研磨到所需要的厚度；晶圆切割：将减薄后的晶圆切成单个芯片；芯片贴装：将切割好的芯片固定到引线框架或基板上；引线键合：通过金属线将芯片焊盘与基板引脚连接，实现电气互连；；塑封：用环氧模塑料将芯片和引线框架封装起来，提供物理保护和增强可靠性；去飞边毛刺：去除塑封后的余料边角料，保证精度；电镀：在引脚表面镀上锡或其他金属，提高导电性或可焊性；切筋成型：将封装体分离为独立单元，并将引脚弯曲成标准形状；打标：在封装体上标注产品信息；成品测试与包装：对封装好的芯片进行功能测试，合格后进行包装出货）晶圆减薄的主要原因及主要工艺（主要原因：适应封装要求，改善散热性能，且可便于后续工艺的进行，减少翘曲与应力；主要工艺：背面研磨：通过砂轮或金刚石磨轮去除晶圆背面材料，减薄效率高，成本低，但会在晶圆表面产生机械应力和微裂纹。；化学机械抛光：结合化学腐蚀和机械研磨，通过抛光液与抛光垫的作用，去除研磨后的损伤层。减薄量小，但精度高，成本高。；干法刻蚀：利用等离子体对晶圆背面进行蚀刻，无机械应力和损伤，刻蚀速率均匀，可精确控制厚度，但设备成本高，效率低于研磨。；湿法刻蚀：使用化学溶液腐蚀晶圆背面，工艺简单，成本低。但刻蚀均匀性差，易出现 “碟形效应”，且难以精确控制厚度）简述芯片贴装的四种主要工艺（共晶焊：利用两种或多种金属形成的共晶合金，在共晶温度下熔化并润湿芯片与基板表面，冷却后形成牢固的金属键合。300℃-450℃共晶合金焊片、镀有共晶金属层的基板；导电胶黏接：原理：通过含有导电颗粒的聚合物胶粘剂，将芯片与基板物理黏接并实现电导通，胶粘剂经加热固化后形成稳定连接。85℃-150℃：各向同性导电胶，各向异性导电胶；烧结连接：原理：在较低温度和一定压力下，使用纳米 / 微米级金属颗粒，通过扩散、收缩等作用形成致密的金属层，实现芯片与基板的高温稳定连接。180℃-350℃纳米银烧结膏、纳米铜烧结膏、镀Ag或Cu基板；焊料回流焊：原理：将芯片贴在预先涂覆焊膏的基板上，通过加热使焊膏中的焊料合金熔化，润湿并填充间隙，冷却后形成机械和电气连接。有铅焊料 180℃-220℃，无铅焊料 210℃-260℃：无铅焊膏、有铅焊膏、焊球）简述三种主要的引线键合互连技术（①金丝球焊：原理：利用热能和超声振动能量的结合，使金丝在压力下发生塑性变形。金丝与芯片焊盘、基板焊盘表面的金属形成金属间化合物，从而形成欧姆接触。工艺流程：金丝穿过毛细管劈刀，在劈刀下方通过高压放电将金丝熔化，形成一个球形。劈刀下压，将金球压在芯片焊盘上，同时施加超声振动和温度，形成第一键合点。劈刀再次下压，施加压力和超声振动，将金线压成楔形，形成第二键合点。切断金线，完成一次键合循环。键合点类型：第一键合点：球型；第二键合点：楔形。②超声键合：原理：无需外部加热，仅通过高频超声振动和压力，使引线与焊盘表面产生摩擦。摩擦去除表面氧化层，暴露出新鲜金属表面，在压力下形成冷焊连接，不依赖金属间化合物。工艺流程：引线穿过楔形劈刀，劈刀对准芯片焊盘，劈刀下压并施加超声振动，引线在压力和振动下发生塑性变形，与焊盘表面紧密结合，形成第一键合点。劈刀抬起并移动，牵引引线形成弧形，到达基板焊盘，重复上述步骤，形成第二键合点。③ 热压键合：原理：仅依靠高温和压力，使引线发生塑性变形，与焊盘表面的金属通过扩散作用形成金属间化合物或固态连接。无需超声振动，依赖温度促进原子扩散。工艺流程：引线穿过劈刀，劈刀对准芯片焊盘，加热基座将芯片和基板加热至设定温度，劈刀下压，通过压力和高温使引线与焊盘表面结合，形成第一键合点。劈刀移动，牵引引线形成弧形，重复上述步骤，形成第二键合点。切断引线，完成键合。键合点类型：若用楔形劈刀，两点均为楔形）简述倒装焊相对引线键合的优缺点（倒装焊的封装密度高，电学性能更强，信号延迟低，可靠性更强且芯片散热效率更高。但工艺门槛高，易出现虚焊、短路问题。投入大，成本高，设备维修难度高。）按顺序写出倒装焊的四个主要工艺步骤（凸点制作：在芯片的焊盘上制作金属凸点。芯片拾取与对准：通过设备拾取芯片并翻转，将芯片的凸点精确对准基板上的对应焊盘，对准精度直接影响后续连接质量。键合连接：通过加热、加压或超声等方式，使芯片的凸点与基板焊盘紧密结合，形成稳定的机械和电学连接。底部填充：在芯片与基板之间的缝隙注入绝缘填充胶并固化，用于保护凸点、分散应力，提升封装整体的可靠性和抗冲击能力）TBGA封装相对于PBGA封装有什么优势（散热性能更好：TBGA通常具有厚密封盖板，可作为散热器。电学性能更优：TBGA 的载带两侧通常有金属层，顶部金属层为统一接地层，底部金属层为铜线路，这种结构使得 TBGA 的电绝缘特性更好。封装密度更高：TBGA可采用倒装工艺，可实现更高封装密度。热匹配性更好：TBGA在热循环过程中产生的应力更小）简要写出基于引线键合工艺的PBGA的工艺流程（将硅芯片用银胶黏着在BT基板的Pad上。用金线将硅晶粒的焊点与金手指连接。用环氧树脂及压铸模将硅芯片与金线封包住。盖印，植球，成形）简述 TSV 制作的主要工艺流程（ 硅片准备：选择合适硅片，对其进行清洗，去除氧化层等预处理操作，为后续工艺提供清洁、平整表面。深硅蚀刻：通常采用深反应离子刻蚀工艺，在硅片上蚀刻出垂直的孔洞，要求孔洞具有高深宽比和精确的尺寸。制备绝缘层：在孔洞内沉积一层绝缘材料，以隔绝 TSV 孔洞，防止电流泄露。制备阻挡层和种子层：先通过物理气相沉积等方法沉积阻挡层，再沉积电镀填充 TSV 所需要的 Cu 种子层。TSV 盲孔填充：常用电镀铜的方式对 TSV 盲孔进行填充，通过控制电镀液成分、电流、电压等参数，实现无孔隙填充，形成垂直的导电通道。晶圆减薄与露出：通过研磨抛光工艺去除表面多余的铜，露出表面绝缘层和 TSV）简述2.5D封装的定义以及2.5D封装与3D封装的相似与不同之处（2.5D封装是一种将多个芯片并排放置在一个具有高密度互联线路的硅中介层上，再通过该中介层与下方封装基板相连的先进封装技术。中介层是核心，充当芯片间高速通信的“桥梁”。 2.5D封装与3D封装的相似之处有： ①共同目标：实现异构集成，将不同工艺/功能的芯片组合成一个高性能系统。 ②核心技术：都依赖硅通孔实现垂直方向的电学连接。 ③性能提升：均能大幅缩短互联距离，提升带宽，降低功耗。 不同之处： ①结构不同：2.5D芯片水平放置于中介层，3D封装芯片垂直堆叠。 ②互联差异：2.5D密度高，矩离短；3D距离最短。 ③散热：2.5D封装热量分散，较易管理。3D热密度极高，挑战巨大。 ④复杂度：2.5D封装复杂，3D封装更复杂。 ⑤应用：2.5D封装CPU/GPU+HBM。3D封装芯片堆叠）第二章、减薄-切割-贴装-互连-塑封-去毛边飞刺-切筋-上焊锡-打码-终检/干法腐蚀的原理： 在氩气环境下，利用磁力控制常压等离子腐蚀气体，输送至与硅片表面的材料发 生化学反应生成SiF4，去除碎片表面材料。 去除效率高，但表面质量均勻性较差，加工成本高/机械研磨减薄工艺中，研磨盘与硅片之间的相对摩擦运动，即研磨料的摩擦作用共同完 成硅片背面材料的去除。 特点：表面粗糙度较大、存在较大的损伤层和残余应力，通常还需后续工艺，以降低研磨的破坏作用，提高硅片的抗折强度。/湿法腐蚀原理：利用化学溶液的腐蚀作用去除硅片表面材料。效率高，表面粗糙度低，缺点是需对硅片的正面进行特殊的保护。 通常将酸性化学溶液均匀地喷洒在旋转的硅片表面上，硅片表面材料在混合酸液的作用 下被连续地腐蚀掉。/化学机械抛光的原理：硅片表面与抛光液包含的特定化学溶液反应转化成一层较软的化 学反应膜，然后在磨粒的机械磨擦作用下被去除，并被流动的抛光液带走。 本质上是化学成膜过程和机械去膜过程的交替。 表面质量极高，但成本高。通常用于最后的精磨/TAIKO技术： 研削时，将保留晶片外围的边缘部分（3mm左右），只对圆内进行研削薄型化。/常用的切割方式： ①刀片切割：以刀片磨削的方式，将硅击碎成粉末，切割质量取决于磨粒。 ②激光切割：利用聚焦的高能激光束将被照射区域被迅速加热至气化蒸发。切割质量 取决于激光光束的功率和束斑直径。/刀片切割：微细金刚石颗粒构成的磨轮刀片，3-4万r/min， 同时,工作台以一定的速度接触点的切线方向 呈直线运动,硅屑被去离子水冲走。速度慢效率低，随着晶片的厚度越厚，切割的 难度也就越大，背面崩裂现象严重；激光全切割：将激光能量于极短的时间内集中在微小区域， 使固体升华、蒸发的全切割加工速度快效率高，有效减少背面崩裂现象，切割 槽宽度小，切割槽损失少；激光凹槽+BD：先用激光切2条细槽(开槽)，然后再使用磨轮 刀片在2条细槽的中间区域实施全切割；采用非发热激光即短脉冲激光切割技术，排除 因发热所产生的影响，生产效率高，减少崩裂、 分层(薄膜剥离)等不良问题。/管芯贴装: 指将芯片粘结固定在封装载板或引线框架上的芯片焊盘区域的过程。目的：牢固的机械结合、良好的散热(倒装时，电连接)。/引线框架: ①提供电路连接和Die的固定作用； ②主要材料为铜，会在上面进行镀银、NiPdAu等材料； ③L/F的生产工艺有Etch(刻蚀型)和Stamp(冲压成型)两种； ④易氧化，存放于氮气柜中，湿度小于40%RH; ⑤除了BGA和CSP外，其他Package都会采用LeadFrame，BGA采用的是Substrate/引线框架材料特性： ①低热膨胀系数，良好的匹配性、钎焊性、耐蚀性、热耐性和耐氧化性，电镀性好； ②足够的强度，刚度和成型性。一般抗拉强度要大于450MPa，延伸率大于4%； ③导热导电性能好，能够降低电容、电感引起的不利效应，也利于散热； ④成本低，可满足大规模商业化应用的要求； ⑤易冲裁加工，且不起毛刺； ⑥平整度好，残余应力小。/刻蚀型：①生产调整周期短，方便转换生产； 适用于多品种小批量生产； ②产品精度高，可生产多脚位的产品； ③适合生产超薄产品；①资金投入大，进入门槛高； ②不能生产带有凸性的产品； ③不适合生产厚的产品； ④对于低脚位、产量大的产品生产 成本相对较高。/冲压成型(Stamp)生产工艺： 包括三个环节：精密模具及喷镀模制作、高速带料精密冲制和高速选择性电镀、切断 校平等/IC 载板的基材包括铜箔、基板、干膜(固态光阻剂)、湿膜(液态光阻剂)及金属材料(铜球 、镍珠及金盐)，其中基板是IC 载板最大的成本端。/①共晶贴装法：金硅、银硅共晶粘接(400～410℃)，散热更好； ②黏合剂贴装法：掺银或不掺银环氧树脂，加银粉可提高散热。 ③玻璃胶贴装法：掺银玻璃浆料，密封好； ④焊接贴装法：金基或锡基焊料烧结；/共晶贴装的工艺过程： 将芯片置于芯片载板上，整体加热至共晶成分开始熔化，液相前沿向Au膜中移动， 凝固实现紧密的Au-Si贴装。需要在N2的氛围下进行，以防止Si发生氧化。原理：利用共晶成分的合金，在共晶温度时通过共晶熔合反应在芯片和其对应焊 盘之间形成共晶体，从而实现贴装。/焊接贴装(SolderAttachment)： 利用合金元素之间的冶金反应，生成良性的金属间化合物进行芯片贴 装。常用的Sn焊料是63Sn-37Pb,187℃(熔点)，220～260℃。 焊锡可以与镀Ni/Cu/Ag/Au的芯片基座直接发生冶金结合，但不能与Si 发生冶金反应，需要在硅芯片的背面依次镀上Ti、Ni、Au，阻隔与硅基底 的反应。/玻璃胶贴装(DAF)： ①工艺过程类似于黏合剂贴装。 ②将玻璃胶均匀涂覆于芯片基座上，准确放置芯片，整体加热至玻璃熔融温度以上， 冷却完成贴装。 ③成分：低熔点玻璃粉与有机树脂溶剂混合制成玻璃胶。 ④分阶段加热：75◦C保温15min，除掉溶剂；375◦C以上，完全烧除有机物。 ⑤根据导电性和导热性需求，可以掺填金属粉(银粉，80%)。 ⑥易于自动化大规模生产，强度较高，但贴装加热过程复杂，贴装温度高，散热性也 弱于共晶和焊接贴装。/黏合剂主要有聚酰亚胺(Polyimide)和环氧树脂(Epoxy)： ①导电时，填充Ag粉和Ag颗粒(75%～80%)； ②绝缘时，可以填充Al2O3颗粒。 黏合剂贴装工艺成本低，易于实现自动化，贴装温度低，应力小。 但贴装的剪切强度低，热稳定性不好，易吸收潮湿，且高温下会释放气体 ，因而多用于要求不高的低成本塑料封装应用。/黏合剂贴装: ①利用高分子聚合物黏结剂的胶粘特性将硅芯片黏附在基座上。本质上属于物 理结合。 ②工艺过程：在芯片基座上涂覆一定尺寸和厚度的黏合剂：用自动拾片机将芯 片精确的放置在基座上。然后加热固化，完成贴装。/共晶：金属共晶化合物；扩散；芯片背面镀金，镀银基岛， 保护气，加热；导热电性能好，但CTE失配严重， 在焊接中易产生热应力，芯片易 开裂，一般只用于小芯片装片/导电胶：环氧树脂（填充银） 化学结合 芯片不需要预处理，粘结 后固化出来或热压结合 通用性强，导电、热性差，吸潮 易形成空洞，开裂。/焊接 铅锡银焊料 合金反应 芯片背面镀银或金或镍， 镀银基岛更优，保护气， 加热 导热、电性能好，但工艺复杂， 焊料易氧化/玻璃胶 绝缘玻璃胶 物理结合 上胶加热至玻璃熔融温度 成本低，适用于超薄芯片叠封， 需要plasma洗去除有机成分/互连(Interconnection)： 主要指芯片的焊区与封装壳体的I/O引线或引线框架焊区之间的互连过程。/引线键合)： 利用高纯度的金属线或金属窄带把芯片上电路的外接点和 LeadFrame(L/F)或基板上上的连接点通过焊接的方法连接起来的工艺过程；实现芯片和外部引线框架(L/F)的电性和物理连接。原理：利用外部能量破坏焊区表面的氧化层和污染物，然后使引线与焊区金属产生塑性 变形而实现紧密接触（原子间引力范围），并促进界面原子相互扩散，形成键合点。 引线键合的键合接点形状分为楔形和球形。/球形键合/球焊)的特点： ①一般弧度高度是150µm，弧度长度要小于100倍的丝线直径； ②键合头尺寸不要超过焊盘尺寸的3/4；一般是金属线直径的2.5~5倍，取 决于劈刀几何现状和运动方向； ③球尺寸一般是金属线直径的2~3倍，线间距约1.5倍，大间距为3~4倍； ④球形键合的金属线直径通常不超过焊盘的1/4，楔形则不超过1/3，键合 接头的尺寸不要超过3/4。/楔形键合/楔焊)：金属线在Capillary的作用下，在LeadFrame上形成的第二焊点，一般为月牙形(或者鱼尾形)，楔形键合有以下几个特点： ①即使键合点只大于金属线2~3mm，也可形成牢固的键合； ②焊盘尺寸必须支持长的键合点和尾端； ③焊盘长轴必须在金属线的走向方向； ④焊盘间距应该适合于固定的键合间距。/球形键合与楔形键合的差别 ①球形键合，每次焊接循环的开始会形成一个焊球； 楔形键合，直接把引线焊接到芯片的焊盘上。 ②球形键合可以形成不同角度的线弧，不要求转动轴； 楔形键合移动到第二焊点之前劈刀旋转到程序规定的角度，因此球形键 合机的速度就快得多，两倍以上。/热压键合)： 热能和压力被分别作用到芯片压点(Pad)和引线框内端电极以形成引线键合。热压键 合是引线在热压头的压力下，高温加热(>250℃)使金属线发生形变，通过对时间、温度和 压力的调控而进行的键合方法。 ①热压键合本质属于高温键合过程，因而多采用的是相对耐氧化的Au丝； ②特点：操作温度高，键合时间长，易氧化，易损坏芯片/超声键合)： 超声波键合不需加热(通常是室温)，在被焊件之间产生超声频率的弹性振动， 破坏被焊件之间界面上的氧化层，并产生热量，利用超声波发生器产生的能量， 使楔劈刀的振动弹性振动，使金属丝和焊区迅速摩擦，产生超声同时在劈刀上施 加一定压力，使发生塑性变形实现紧密接触，从而使两固态金属牢固键合。/金属线从预热至约300-400℃的键合压头穿出；以电火花或氢焰 将金属线末端熔成球状（其直径约为金属线的2倍）；焊区需预热至约150至250℃。/热超声键合的关键工艺参数： ①温度：压头的温度、芯片和引线架(或基板)的温度； ②定位：对芯片、引线框架和封装基板的精确定位，一般采用精密导轨控制、精密模 具控制及精密光电控制相结合的方式实现的； ③超声参数：超声波的频率、变幅杆的振幅； ④键合压力与时间； ⑤金丝球成型技术：实际是控制打火杆高压放电时间、能量以使劈刀尖端的金线迅速 熔融；/太短:芯片粘接剂上翻，沾污芯片表面，引线压焊点太近；太长:内引线跨度太大，机械强度不行，易塌丝。或模塑时冲歪丝。/ TAB（载带自动键合）技术是一种将芯片组装在金属化柔性 高分子聚合物载带上的互连键合技术；将 芯片焊区与电子封装体外壳的I/O或基板 上的布线焊区用有引线图形金属箔丝连接 ，是芯片引脚框架的一种互连工艺。一次全自动的将所有的引线进行键合/ TAB的技术优势： ①TAB的结构轻、薄、短、小，高度：②TAB的电极尺寸、电极与焊区的间距比WB大为减少； ③相应可容纳的I/O引脚数更高； ④TAB的引线R、C、L均比WB的小的多； ⑤采用TAB互连可对IC芯片进行电老化、筛选和测试； ⑥TAB采用Cu箔引线，导热、导电好、机械强度高； ⑦TAB焊点键合拉力比WB高3～10倍； ⑧可实现标准化(载带的尺寸)和自动化；/ TAB技术分类：单层带 成本低、制作工艺简单、耐热性能好、不 能老化筛选测试芯片。 TAB双层带 (Cu-PI双层带 弯曲、成本较低、设计自由灵活、可制 作高精度图形、能老化、筛选测试芯片， 带太宽时(35mm)尺寸稳定性差 TAB三层带 Cu箔与PI粘接性好，可制作高精度图形、 可卷绕，适于批量生产，能老化、筛选测试芯片，制作工艺较复杂，成本较高 TAB双金属带 用于高频器件，可改善信号特性 /TAB基带材料： •基带即带状载体，是指带状绝缘薄膜上载有由覆铜箔经蚀刻而形成的引线框架， 而且芯片也要载于其上； •要求：高温性能好，与Cu箔的粘接性好，热匹配性好；收缩率小且尺寸稳定；抗 化学腐蚀性强、机械强度高、吸水率低。/ TAB金属材料： •指制作TAB引线图形的金属材料； •要求：导电性能好、强度高、延展性和表面平滑性良好；与各种基带粘贴牢 固，不易剥离；易于用光刻法制作出精细复杂的图形；易电镀Au、Ni、Pb/Sn 焊接材料。/ 芯片凸点特点： ①芯片的焊盘上必须制作凸点才能进行后续键合； ②凸点可以提供引脚互连所需的金属化条件，还可防止引线与芯片之间的 短路，并为键合提供可变形的缓冲带； ③优点是不存在内引线高度问题，因而封装厚度很薄、此外可获得很小的 引脚节距(如0.5mm，0.25mm)而有1000个以上的引脚等，但它的成本较 高，因而其应用受到限制。/ TAB技术的关键工艺 ①TAB载带制作：将芯片上的凸点同载带的内侧端子通过热 压键合在一起，然后对芯片进行密封保护; ②芯片凸点制作： 在裸芯片上制备金属凸点，制备带内侧、 外侧引线端子图形的柔性有机载带; ③内、外引线键合： 再经过热压或钎焊将外侧端子与引线架或 基板上的焊盘相连接。/芯片凸点特点 ④TAB技术中芯片上的凸点排列为周边布局，并且具有均匀性和对称性。 ⑤凸点形状分为：蘑菇状和柱状(方形或圆形)。 ⑥凸点的设计原则一般是：钝化孔小于芯片压焊区金属，而凸点的尺寸应 大于钝化孔但小于芯片压焊区金属的面积。此规则有两个优点： a)压焊区的金属全部被凸点金属所覆盖，因此不易被腐蚀； b)在压焊过程中可避免对压焊区周围产生损害/凸块式载带TAB：单层载带可配合铜箔引脚的刻蚀制成凸块，在双层与三层载带上 ，因为蚀刻的工艺容易致导带变形，而使未来键合发生对位错误，因此双层与三层 载带较少应用于凸块载带TAB的键合 /①蘑菇状凸点：如果第二次光刻的胶层较薄，则凸点在沿高度方向生长的同时，也向 四周生长，因此形成蘑菇状凸点。蘑菇状凸点一般用光刻胶做掩膜制作；电镀时， 光刻胶以上凸点除了继续升高以外，还横向发展，凸点越来越高，横向也越来越大 ，所以凸点形状像蘑菇。随着横向发展电镀电流密度的不均匀性使得最终得到的凸 点顶部成凹形，且凸点的尺寸也难以控制 柱状凸点：而在光刻胶较厚的情况下，由于光刻胶阻止凸点向四周生长而形成柱状 凸点；直状凸点制作是使用厚膜抗腐蚀剂做掩膜，掩膜的厚度与要求的凸点高度一 致，所以始终电流密度均匀，凸点的平面是平整/内引线焊接(ILB)： 内引线键合是将裸芯片组装到TAB载带上的技术，通常采用热压焊或热压再流焊 的方法(300~400℃)；焊接工具是由硬质金属或钻石制成的热电极。 1.将载带引线图形指端与芯片焊接到一起的焊接方式主要有以下二种：①热压焊：当芯片凸点是Au、Au/Ni、Cu/Au，而载带Cu箔引线也是镀这类凸点金 属时，使用热压焊； ②热压再流焊：载带Cu箔引线镀层为Pb/Sn时，或者芯片凸点具有Pb/Sn，而载带 Cu箔引线是上述硬金属时就要用热压再流焊。 完全使用热压焊焊接温度高，热压再流焊的温度低。这两种焊接方法都是使用自动 或半自动化的引线焊接机进行多点一次焊接。/ TAB内引线焊接工艺过程： 主要工艺操作是对位、焊接、抬起、芯片传送4部分。a)对位：给做成电路的晶圆片上的芯片进行测试，给坏芯片打上标记→用划片机划片 →将划过片的大圆片(晶圆片的背面有粘着层，经划片后仍呈大圆片状)放置在焊接 机的承片台上→按设计程序将性能好的IC芯片置于载带引线图形下面，使载带引 线图形对芯片凸点进行精确对位。 b)焊接：落下加热的热压焊头，加压一定时间，完成焊接； c)抬起：抬起热压焊头，焊接机将压焊到载带上的IC芯片通过链轮步进卷绕到卷轴上 ，同时下一个载带引线图形也步进到焊接对位的位置上； d)芯片传送：供片系统按设定程序将下一个好的IC芯片移到新的载带引线图形下方进 行对位，从而完成了程序化的完整的焊接过程/塑料封装成型，主要有三种方式： ①转移成型技术(Transfermolding，TM) ②喷射成型技术(IM) ③预成型技术PM) 以热固性聚合物的转移成型技术为主。)可控塌陷芯片连接的优点①工艺简单，倒装焊时易于熔化回流；②熔化的焊料可以弥补凸点的高度不一致或基板不平而引起的高度差；③对凸点金属所加的焊接压力小，从而不易损坏芯片和焊点；④熔化时有较大的表面张力，具有“自对准”效果。(C4/典型的转移成型技术的工艺过程为： ①将已完互连键合的贴装芯片的基板或框架置于设有浇道系统的模具中； ②将热固性塑料的预成型块放入预热炉内加热至90～95℃，熔化成液体，然后经由管 道转移至转移罐； ③在转移罐内的活塞的压力下，液态的热固性塑料被挤压，经由浇道进入模腔（温度一直保持在170～175℃）； ④进入模腔的热固性塑料迅速固化，经过短时的保压后，经由顶杆顶出/封装成型原理上是利用热固性塑料的性质变化，即固化前在较低的温度下 为液体，但是当将其加热到一定温度(固化温度)后内部会发生聚合交联反 应(固化反应)，形成刚性的固体，继续加热也不会再次熔化流动。/工艺过程①Loading：将待封装的芯片和引线框架装入模具的模腔中； ②Preheat(预热)：模具下方的的HeatingElement开始对模具进行预热。通过加热可以确保模具 达到适合molding的温度(90～95℃)，使得后续树脂能更好地填充模具； ③Clamp(合模)：当模具温度达到预设温度后，模具上下两部分合模，将模具牢牢夹紧； ④Load andTransfer(装载和材料转移)：环氧树脂被放置在模具外的锅中(Pot)。然后，在一定 的压力作用下，通过浇口(Gate Insert)将预热后的液态环氧树脂注入模具内。流动的环氧树 脂完全包裹芯片和引线框架，填充整个模腔，期间温度一直保持在170～175℃； ⑤PostMoldCure(固化)：环氧树脂被注入模具后，需要通过加热进一步固化，使其从半固态 变为坚固的保护外壳；。 ⑥Demold(脱模)：固化后，模具被打开，完成塑封的器件从模具中取出； ⑦Deflash：最后一步是去除多余的环氧树脂。/保压： ①前固化：高温快速固化，硬度达标后顶出，数分钟； ②后固化：温度低于前固化，达到稳定状态，时间为2～4hrs。蒸镀凸点步骤：① 现场对硅片溅射清洗(前去除氧化物,使表面粗糙)；② 金属掩模(由背板、弹簧、金属模板以及夹子等构成)；③ UBM蒸镀(Cr/CrCu/Cu/Au)；④ 焊料蒸镀(97Pb/Sn或95Pb/Sn. 100-125mm，圆锥台状)；⑤ 凸点成球(IBM的C4工艺回流成球状或者Motorola的E3工艺共晶部分回流)。凸点电镀制作法步骤：① 硅片清洗(方法和目的与蒸镀中清洗相同)；② UBM沉积(TiW－Cu－Au溅射到整个硅片)。UBM层提供了一个平均电流分布以利于一致的电镀。图(a)是硅片覆盖了TiW的情形，为了形成微球或者图钉帽结构，施加掩(b)；③ 沉积一定高度的Cu和Au(c)凸点(总体高度为85μm～100μm)；④ 焊料的电镀：再次施加掩模，以电镀凸点(d)；⑤ 当凸点形成之后，掩模被剥离(e)，暴露在外的UBM刻蚀掉；⑥ 回流成球见图(f)。 转移成型的缺点： ①塑封料的利用率不高； ②要求必须使用标准的框架，无法用于高密度封装； ③在封装成型时，树脂的流动很容易使金丝发生偏移，甚至会造成金丝冲断； ④无法完全消除气孔。/电镀用于Molding后塑封料的固化，保护IC内部结构，消除内部应力。/上焊锡： 对封装后框架外引脚的后处理，主要是指在框架引脚上做保护性镀层，以增加其可焊性。 目前上焊锡的主要工艺: ①浸锡：清洗浸助焊剂浸锡清洗烘干(镀层不均匀)； ②电镀：清洗电镀烘/ Whisker (晶须) 是指锡在长时间的潮湿环境和温度变化环境下生长出的一种须状晶体，可能导致产品引 脚的短路。让无铅电镀后的产品在高温下烘烤一段时间，目的在于消除电镀层潜在的 晶须生长(Whisker Growth)的问题/①油墨印码：光或热固化聚合物表面要求高、易擦除； ②激光印码：激光熔化雕刻痕迹淡相对不明显；/倒装芯片键合(FlipChipBonding，FCB) 通过芯片上的凸点(铅锡、Au、Ni或者导电聚合物)，直接将芯片面朝下用 焊料或者导电胶互连到基板(载体/电路板)上的一种工艺技术 指将芯片的正面朝下，使芯片上的各焊区和引线框架或基板的焊区直接互连的封装 技术。相对概念所有的焊区同时进行键合 优点： ①小尺寸:倒装芯片键合占的基板面积小，基本可以实现1:1的占比，芯片封装效率高； ②性能增加，功能增强:芯片器件到基座之间互连距离最短，适用于高速信号电连接，同时减 小了高度和重量，避免了引线之间的耦合电容、互连电阻和电感，保证了信号延迟减少；提 高I/O封装密度； ③工艺简单:安装、互连同时完成，简化了工艺，可通过表面贴装实现大批量的自动化生产； 不使用引线框架或塑料管壳，重量和外型尺寸小； ④提高了散热热能力：芯片背面没有塑封，可进行有效的冷却。 缺点： ①裸芯片很难测试，维修很困难或者不可能；②凸点芯片适应性有限，成本较高；③各材料间的应力匹配问题，和SMT工艺相容性较差。/ FCB倒装焊的优点： ①互连线很短，互连产生的电容、电阻电感比引线键合和载带自动焊小得多，从而更 适合于高频高速的电子产品； ②所占基板面积小，安装密度高。可面阵布局，更适合于多I/O数的芯片使用； ③提高了散热热能力，倒装芯片没有塑封，芯片背面可进行有效的冷却； ④简化安装互连工艺，快速、省时，适合于工业化生产。 FCB的缺点： ①芯片上要制作凸点，增加了工艺难度和成本；②焊点检查困难；③使用底部填充要求一定的固化时间； ④倒装焊同各材料间的匹配所产生的应力问题需要解决。/可控塌陷芯片连接的优点 ①工艺简单，倒装焊时易于 熔化回流； ②熔化的焊料可以弥补凸点 的高度不一致或基板不平 而引起的高度差； ③对凸点金属所加的焊接压 力小，从而不易损坏芯片 和焊点； ④熔化时有较大的表面张力 ，具有“自对准”效果/芯片凸点下多层金属化 各种IC芯片的焊区金属均为Al，在Al焊区上制作各类凸点，除Al凸点外，制作区域 凸点需在Al焊区和周围的钝化层上先形成一层粘附性金属，数十纳米的Cr、Ti、Ni层； 接着在形成一层数十至数百纳米厚的阻挡金属层，如Pt、W、Pd、Mo、Cu、Ni等， 放置凸点金属越过粘附层与Al形成脆性中间层化合物； 最上层是导电的凸点金属，如Au、Cu、Ni、In等，最终构成了粘附层-阻挡层-导电 层的多层金属化系统。/制作凸点的各种方法的比较 蒸镀法 掩模版制作 工艺简单而成熟，但需长时间蒸发/溅射，设备费用高，适用于低 I/O数、焊区尺寸大的IC芯片凸点制作，不宜批量生产。 电镀法 光刻和电镀 可制作各类凸点，IC芯片上的I/O数、焊区尺寸大小及凸点节距均 不限，适于大批量生产 化学镀法Al焊区2次浸Zn处理，使之去除 氧化层，同时生成中间金属层 不需多层金属化，但要生长出中间金属层，再化学生长凸点金属； 凸点高度受限，尤其适于单芯片凸点制作 打球法打金属球并磨平 工艺简便易行，焊区不需多层金属化；适于低I/O数、焊区尺寸及 节距较大的单芯片凸点制作，不宜批量生产置球/模板印制法 制作模板、焊料球的均匀性，焊膏印制厚度的一致性 工艺较简单，成本低，适于制作各种尺寸、比例的Pb-Sn焊料凸点， 可批量生产。激光凸点法 激光能量、芯片温度、淀积时 间的优选 是一种新的凸点制作法，但费用较高，适于I/O数不多的单芯片IC 芯片凸点制作。/移置凸点法 焊区重新布线、制作移置框架和 移置凸点 适于芯片焊区重新布线后的IC芯片新焊区移置凸点，移置框架可重复使用，能与塑料IC芯片相嵌接 柔性凸点法 聚合物凸点芯子制作及金属化 柔性凸点芯子具有弹性，耐热冲击能力强，可弥补基板缺 陷及凸点的不均匀性，芯片可返修 叠层法 Au凸点打球磨平，焊料凸点叠层 凸点叠层高度可随需要增加，打球叠层简便易行，但焊料 叠层制作难度较大。喷射法 喷射头制作及喷射参数控制 逐点形成PB-Sn焊料凸点，芯片焊区金属化可用化学镀形 成，制作凸点灵活。/焊料焊接 焊料沉积在基板焊盘上；对于细间距连接，焊料可通过电镀、溅射、印刷 等沉积方法。 回流焊接：芯片凸点放置于沉积了焊膏或者焊剂的焊盘上，整个基板置入 回流焊炉。 ①清洗：焊剂残留。 ②测试：由于固化后不能维修，所以在填充前要进行测试。 ③底部填充：通过挤压将低粘度的环氧类物质填充到芯片底部，然后加 热固化/热压焊接 在热压连接工艺中，芯片的凸点是通过加热、加压的方法连接到基板的焊盘上。 该工艺要求芯片或者基板上的凸点为金凸点，同时还要有一个可与凸点连接的表面， 如Au或Al。对于金凸点，一般连接温度在300℃左右，这样才能是材料充分软化，同时 促进连接过程中的扩散作用。/热声焊接 热声倒装芯片连接是将超声波应用在热压连接中，这样可以使得焊接过程更加快 速；超声能量是通过一个可伸缩的探头从芯片的背部施加到连接区。 2.6.3 Flip Chip Bonding 热声倒装芯片连接的优、缺点： ①工艺简单； ②扩大了连接材料的选择范围； ③降低连接温度、减小压力、缩短加工处理时间； ④可能在硅片上形成小的凹坑，这主要是由于超声 震动过强造成的/导电胶连接 导电胶连接是取代铅锡焊料连接的可行方法，导电胶连接既保持了封装结构的轻薄 ，成本也没有显著增加； 该工艺的优点是： ①工艺简单； ②固化温度低； ③连接后无需清洗。 导电胶的电和热性能： •导电胶的导电性能比铅锡焊料差； •导电胶是热的不良导体，采用导电胶会使元件的热阻增加/各向同性导电胶 一种膏状的高分子树脂，加入了一定含量的导电颗粒 ，因此在各个方向上都可以导电。通常高分子树脂为 环氧树脂，导电颗粒为银 各向异性导电 膏状或者薄膜状的热塑性环氧树脂，加入了一定含量 的金属颗粒或金属涂覆的高分子颗粒。在连接前，导 电胶在各个方向上都是绝缘的，但是在连接后它在垂 直方向上导电。金属颗粒或高分子颗粒外的金属涂层 一般为金或者镍。C4技术倒装焊的特点： ①凸点可整个芯片面阵分布，再流时能够弥补基板的凹凸不平或扭曲； ②C4芯片凸点高熔点的焊料，倒装焊再流时凸点不变形，弥补PWB基 板焊接不均匀问题； ③倒装焊时Pb-Sn焊料熔化再流时较高的表面张力会产生自对准效果， 这使对C4芯片倒装焊时的对准精度要求大为宽松。/底部填充的作用 ①Si的CTE：2.8ppm/oC、FR4的为15.8ppm/oC，在功率循环与热循环工作 中，CTE失配导致焊点热应力，而发生疲劳失效； ②底部填充材料将集中的应力分散到芯片的塑封材料中去； ③还可阻止焊料蠕变，并增加倒装芯片连接的强度与刚度； ④保护芯片免受环境的影响(湿气、离子污染等)； ⑤使得芯片耐受机械振动与冲击。/填充方式 ①芯片焊接后填充： 填充时，将倒装芯片与基板加热到70～75oC，利用装有填料的L形注射器，沿 着芯片的边缘双向注射填料；由于缝隙的毛细管的虹吸作用，填料被吸入，并向中 心流动；芯片边缘有阻挡物，以防止流出。有的使用基板倾斜的方法以利于流动。 填充完毕后，在烘箱中分段升温，达到130oC左右的固化温度后，保持3到4小 时即可达完全固化。环氧树脂中掺有陶瓷填料以提高导热率并改善CTE；需要一个 阻挡装置，以防止填充材料到处溢流。/芯片焊接前填充：非流动填充是由乔治亚理工大学C.P.Wong等人首先提出；填充材料发挥焊剂与填充 功能，焊接、填充与固化一步完成第三章：气密性封装测试 在封装结构内充入一定的氦气后，检测得到的氦气泄露率低于一定值的封装。国军 标和美军标对内部水汽含量都做了明确限制，规定内部水汽含量不能超过5000ppm。 气密性封装材料 没有任何一种材料对水汽是真正密封的；金属、陶瓷和玻璃对水汽的渗透率比任 何塑料材料都低几个数量级。气密性封装元件通常由金属、陶瓷和玻璃制成/气密性封装 指完全能够防止污染物(液体、固体或气体)的侵入和腐蚀的封装，用不透气及防水 的结构和壳体将集成电路封装起来，使之与外界环境隔离，以获得良好的长期的高可靠 性。没有任何一种材料对水汽是真正永久密封的。 气密性封装的必要性 ①保护芯片； ②防止外来环境侵害；（主要指水汽） ③水汽引起的金属间电解反应会导致金属腐蚀，引起芯片的短路、断路与破坏； ④提高电路、特别是有源器件的可靠性。缺点： ①热膨胀系数大；②高温下稳定性不够；③导热率低；④抗腐蚀能力差；⑤吸湿性强。/气密性封装有三种基本类型： ①玻璃封装； ②金属封装； ③陶瓷封装。/金属封装使用的材料： ①Kovar(科瓦铁镍钴)合金：具有与玻璃优良的接合特性。常用于金属封 装的罐体和引脚材料。 ②Cu：主要用于高热传导及高导电需求的金属封装；缺点：强度不足。可添加少量的铝和银改善其机械特性。 ③Al：主要用于微波混合电路及航空用电子产品的金属封装。缺点：强度不足、高热膨胀系数。不适合用于高功率混合电路的封装。/金属气密性封装的特点： ①与芯片或陶瓷基板匹配的低热膨胀系数，减少或避免热应力的产生； ②非常好的导热性，提供优异的散热通道； ③较好的加工或成形性能、较低的成本； ④具有最优良的水分子渗透阻绝能力； ⑤可镀覆性、可焊性和耐蚀性； ⑥良好的EMI／RFI屏蔽能力。金属封装使用的材料： ④Mo、W：CTE分别与Kovar和Al2O3，Si和GaAs比较匹配，热导率高，多用于中、高功率密度的金属封装；Mo平面度较差，W加工性和可焊 性差，价格昂贵，密度较大，不适合大量使用； ⑤Cu／W、Cu／Mo：高的导电、导热性能，同时融合W、Mo的低CTE、 高硬度特性； ⑥常用的金属壳体与盖板的材料为ASTMF15(Fe54-Ni29-Co7,可伐合金) 以及Cu合金。/综上所述，其关键工艺过程主要分为： ①芯片的贴装；②引脚固定在基座钻孔内并进行密封； ③引线键合互连； ④金属封盖与基座的密封焊接。/陶瓷材料 ①电特性：较高的介电常数，优异的高压(1kV～110kV)绝缘，良好的电绝 缘性(可掺杂改变其导电性)； ②热特性：熔点高(大多在2000℃)，高温稳定性极好；导热性低于金属材 料(Al2O3)，线膨胀系数低； ③化学特性：耐高温、不易氧化，耐腐蚀性好； ④吸湿性：极低。/陶瓷材料 ①Al2O3陶瓷：价格低，占陶瓷基片材料的90%；热导率不足以满足大功率集成电路应 用。 ②SiC陶瓷：热导率很高，热膨胀系数也低于Al2O3和AlN。介电常数太高，适用于低 密度封装而不适于高密度封装。 ③AlN陶瓷：高热导率(为Al2O35倍以上)，热膨胀系数低于Al2O3，适用于高功率；制 备工艺复杂，成本高。 ④BeO陶瓷：高导热、理想高频特性(适合航空航天电子设备)；工艺毒性，成本高。/陶瓷金属化方法在陶瓷表面牢固地粘附一层或多层金属薄膜，使之实现陶瓷和金属间的焊接。陶瓷金属 化方法有： ①高温钼锰金属化：还原气氛下，通过高温将钼、钼锰和钼钛等金属粉末烧结在陶瓷 基板表面形成金属化层；表面需再电镀Ni、Au、Ag等，增强其导电性能和焊接性； ②薄膜金属化法：采用磁控溅射(原子轰击增加附着力)等方法在陶瓷基板表面形成金属化层；③活性金属金属化：利用Ti、Ag、Cr、Cu、V等活性金属的合金，在一定条件下与陶瓷基板反应，形成表面金属化层。Ti-Ag-Cu/Sn膏状或者浆料，丝网印刷高真空或气 氛保护； ④厚膜金属化法：由金属粉末、粘结剂以及有机载体配制成的浆料通过丝网印刷或者 直接热压覆金属箔在陶瓷基板表面，在还原或真空气氛下烧结形成金属化层/玻璃与金属间匹配 ①玻璃与陶瓷材料间具有良好的黏着性； ②玻璃与金属间一般黏着性欠佳，控制玻璃在金属表面的润湿能力是形成 稳定粘结的最重要技术---也是电子封装的关键技术； ③界面饱和氧化理论说明，当玻璃中溶解的金属氧化物达到饱和时，其润 湿能力最佳/玻璃气密性封装：①良好的化学稳定性 ②抗氧化性 ③电绝缘性 ④致密性 ⑤为配合工艺需求，可通过调整其成分获得不同的热性质/外引线键合(OLB) •经筛选和测试后的芯片需进行外引线焊接：供片、冲压焊接和回位三个步骤。 •将性能好的载带芯片沿载带外引线的压焊区外沿剪下，先用粘接剂将芯片粘接在基 板预留的芯片位置上，并注意使载带外引线焊区与基板的布线焊区对准，用热压焊 法或热压回流焊法将外引线焊好，再固化粘接剂(也可先固化，后压焊/ UBM结构一般由三层薄膜组成: ①粘附以及扩散阻挡层： •使用的典型金属有：Cr、Ti、Ti/W、Ni、Al、Cu、Pd和Mo；典型厚度：0.05～0.2mm. ②焊料润湿层(SolderWettingLayer)：典型金属:Cu、Ni、Pd；典型厚度:0.05～0.1mm。 ③氧化阻挡层：典型金属：Au；典型厚度：0.05～0.1mm ①必须与焊区金属以及圆片钝化层有牢固的结合力：Al是最常见的IC金属化金属，典型的钝化材料为氮化物、氧化物以及聚酰亚胺； ②和焊区金属要有很好的欧姆接触：在沉积UBM之前要通过溅射或者化学刻蚀的方法 去除焊区表面的Al氧化物； ③要有焊料扩散阻挡层：必须在焊料与焊盘焊区金属之间提供一个扩散阻挡层； ④要有一个可以润湿焊料的表面：最后一层要直接与凸点接触，必须润湿凸点焊料； ⑤氧化阻挡层：为保证很好的可焊性，要防止UBM在凸点的形成过程中氧化； ⑥对硅片产生较小的应力：UBM结构不能在底部与硅片产生很大的应力，否则会导 致底部的开裂以及硅片的凹陷等可靠性失效。。/ UBM的沉积方法 ①溅射： 用溅射的方法一层一层地在硅片上沉积薄膜，然后通过光刻技术形成UBM图样，并刻蚀掉不是图样的部分; ②蒸镀：利用掩模，通过蒸镀的方法在硅片上一层一层地沉积；这种选择性的沉积用的掩膜 可用于对应的凸点的形成之中； ③化学镀镍: 在Al焊盘上选择性地镀Ni，常常用锌酸盐工艺对Al表面进行处理；无需真空及图样 刻蚀设备，低成本。/第一轮镀锌 •为了使随后的镀镍层光洁而均匀，锌层应该薄而均匀 第二轮镀锌 上述问题可以通过二次镀锌来解决，在该过程中，前次形成的锌层被稀释 的硝酸腐蚀掉，然后再进行第二轮镀锌，这样的处理就能使镀锌层薄而均匀。下面是再次镀锌的Al焊盘：决定封装形式的两个关键因素:① 封装效率=芯片面积/封装面积，尽量接近1:1；② 引脚数：引脚数越多，越高级，但是工艺难度也相应增加。封装形式① QFN—四方无引脚扁平封装② SOIC— IC小外形IC封装③ TSSOP—薄小外形封装④ QFP—四方引脚扁平式封装⑤ BGA—球栅阵列式封装⑥ CSP—芯片尺寸级封装/塑料包封 是在引线键合后用环氧树脂铸塑而成，环氧树脂的耐湿 性好，成本也低，所以在上述封装中占有主导地位。陶 瓷封装具有气密件高的特点，但成本较高，在对散热性、 电特性有较高要求时，或者用于国防军事需求时，常采用陶瓷包封/PGA的特点： ①针栅阵列多层陶瓷封装结构； ②引脚节距：2.54mm； ③I/O数量高达数百个乃至上千个； ④适合可靠性要求高的军品使用； ⑤短引脚PGA可演化成SMT封装结构。/波峰焊是将熔融的液态焊料﹐借助与泵的作用﹐在焊料槽液面形成特定形状的焊料 波﹐插装了元器件的PCB置于传送链上﹐经过某一特定的角度和一定的浸入深度穿过焊 料波峰而实现焊点焊接的过程。/防止桥联的发生 ①使用可焊性好的元器件/PCB； ②提高助焊剂的活性； ③提高PCB的预热温度﹐增加焊盘的湿润性能； ④提高焊料的温度； ⑤去除有害杂质﹐减低焊料的内聚力﹐以利于两焊点之间的焊料分开。/波峰焊接缺陷 ①沾锡不良POORWETTING ②冷焊或焊点不亮COLDSOLDER ③焊点破裂CRACKSINSOLDERFILLET ④焊点锡量太大EXCESSSOLDER ⑤锡尖(冰柱)ICICLING ⑥防焊绿漆上留有残锡SOLDERWEBBING ⑦白色、深色或绿色残余物 ⑧针孔及气孔 ⑨短路/表面贴装技术元 器件是无引线或短引线，元器件主体与焊点均处在印制电路板的同一侧面 1单面组装 来料检验→印刷焊膏(点贴片胶)→回流焊接/(回流固化)→贴片→检测返修→出货/SMT的优点： ①组装密度高、电子产品体积小、重量轻，贴片元件的体积和重量只有传统插装元 件的1/10左右，采用SMT，电子产品体积缩小40%~60%，重量减轻60%~80%； ②SMT可靠性高、抗震能力强、焊点缺陷率低； ③高频响应能力强；减少电磁和射频干扰； ④且易于实现自动化，提高生产效率，降低成本达30%~50%； ⑤节省材料、能源、设备、人力、时间等。 SMT的缺点： ①发热密度高、清洗不便、视觉检测难； ②机械可靠性低，手工返修难； ③热膨胀系数的匹配比较难。/双面组装 SMT(TOP面)- SMT(BOT) 来料检验→PCBTOP面印刷锡膏→回流焊接→贴片→翻板→PCB的BOT面丝印焊 膏/(点贴片胶)→贴片→回流焊接/(回流固化)→检测返修→出货/双面混装工艺 SMT(TOP面)- SMT(BOT) 来料检验→PCBTOP面印刷锡膏→回流焊接→贴片→翻板→PCBBOT面点贴片 胶→贴片→回流固化→翻板→插件→BOT面过波峰焊接→检测返修→出货/印刷不全原因： ①模板清洗不足，焊膏留在孔内； ②钢网上焊膏不足；③经过激光切割后的模板孔印板，被切割块没有完全分离； ④焊膏中有较大尺寸的金属粉末颗粒，造成细间距版孔堵塞； ⑤焊膏粘度问题，在脱模时不能完全留在焊盘上； ⑥刮刀磨损，导致局部压力不够而产生印刷不良。 防止措施： ①选用合适粘度以及粒度的锡膏；②模板清洗干净；③注意及时更换不能满足要求的设备; ④减慢脱模速度。/印刷偏移：产生原因： ①初始的模板与焊盘未对准造成，或是由于印刷电路板的变 化造成的； ②装置本身的位置精度不好，工作台支撑电路板的时候并不 一直在同一个位置；③由刮刀及其摩擦因素对网版形成的一种不良的侧拉力，致 使焊膏印刷时进入网版开口部的均匀性差； ④基板各尺寸的误差或是钢网制作时的误差。 防止措施： ①一定注意对准网口与焊盘，并固定好； ②采用高精度的印刷机。/印刷污染：产生原因： ①钢网背面污染； ②钢网与PCB存在大的间隙，在高的印刷压力及速度下造成渗漏； ③锡膏流变性差，脱模后坍塌； ④锡膏金属含量低，粘度低； ⑤操作不慎。/锡膏桥连：原因： ①钢网与PCB存在间隙，在很高的刮刀压力或速度综合作用 下，焊膏渗漏下来，附着到钢网背面而产生桥连； ②设计网板时，开口部与焊盘尺寸相比较大或相等，在大的 焊膏压力作用下出现漫流而导致连接； ③元器件贴装压力设置不当，增加焊盘之间焊膏量的扩展，产生焊膏桥连或漫流； ④搅拌过度造成粘度低下或是锡膏本身粘度不够。 防止措施：①钢网与PCB应该以最小压力紧密接触； ②调整刮刀压力和速度； ③选用钎料直径稍大的锡膏。回流焊是SMT流程中非常关键的一环，其作用是将焊膏融化，使表面组装 元器件与PCB板牢固粘接在一起。热风回流焊过程中，焊膏需经过以下几个阶段： 溶剂挥发→ 助焊剂清除焊件表面的氧化物→ 焊膏的熔融→ 再流动以及焊 膏的冷却→ 凝固 在回流焊工艺中使用惰性气体，一般采用氮气： ①惰性气体可以减少焊接过程中的氧化； ②增加表面张力，制造商在选择器件时有更大余地 ③增加焊点表面光洁度，使薄型材料不易褪色。/工艺曲线分析②保温区/活性区 目的：保证在达到再流温度之前焊料能完全干燥，同时还起着焊剂活化 的作用，清除元器件、焊盘、焊粉中的金属氧化物。使PCB各区域在进 入焊接区前温度达到均匀一致；助焊剂得到足够蒸发；树脂、活性剂充 分清理焊接区域，去除氧化膜时间约60~120秒，根据焊料的性质有所差异。理想状态：温度均匀，焊盘、钎料球、元件引脚上的氧化膜均被清 除；保温区长度与PCB有关。预热区(最佳升温速率：2℃/sec) 目的：将PCB和元器件从室温提升到预热温度预热并达到平衡，同时除去焊膏中的 水份、溶剂，以防焊膏发生塌落和焊料飞溅。要保证升温比较缓慢，溶剂挥发较温 和，对元器件的热冲击尽可能小。升温过快会造成对元器件的伤害，如会引起多层 陶瓷电容器开裂。同时还会造成焊料飞溅，使在整个PCB的非焊接区域形成焊料球 以及焊料不足的焊点。③再流焊区 目的：焊膏中的焊料熔化，再次呈流动状态，替代液态焊剂润湿焊盘和元器件，这 种润湿作用导致焊料进一步扩展，使钎料熔化并可靠的润湿被焊金属（焊盘、元件 引脚）表面/钎料膏的活性很好，热风速度比较缓慢，线路板中元器件之间的温度差别并不很大时 ，完全可以采用无明显浸泡时间段的回流曲线，这样还可以减少回流焊时间/回流焊中的锡球： 回流焊中出的锡球常藏于矩形片式元件两端之间的侧面或细距引脚 之间。在元件贴装过程中，焊膏被置于片式元件的引脚与焊盘之间，随 着印制板穿过回流焊炉，焊膏熔化变成液体，如果与焊盘和器件引脚等 润湿不良，液态焊锡会因收缩而使焊缝填充不充分，所有焊料颗粒不能 聚合成一个焊点。部分液态焊锡会从焊缝流出，形成锡球。因此，焊锡 与焊盘和器件引脚润湿性差是导致锡球形成的根本原因。/AOI系统能够检验零件的以下不良现象: •元器件漏贴 •焊脚定位错误或者偏斜 •引脚弯曲或者折起 •焊料过量或者不足 •焊点桥接或者虚焊等 AOI系统不能检测电路错误，同时对不可见焊点的检测也无能为力。/在线测试仪、功能测试、自动X射线检查、/BGA，球栅阵列封装) 球栅阵列一种IC的封装；由陶瓷或塑料基座构成，使用倒装芯片C4或引线键合技术 将硅芯片粘附到基座的顶部；其外引线为焊球或焊凸点，它们成阵列分布于封装的底平 面上。它是在基板的下边按面阵方式引出球形引脚，在基板上面贴装LSI芯片，是LSI芯 片常用的一种表面贴装型封装形式。//BGA的特点 ①失效率低，比Fine-pitch QFP降低两个量级； ②焊点节距：1.5mm/1.27mm/0.8mm； ③引脚为焊球不易变形，改善共面性，减少共面失效； ④引脚短，减小了L、C，改善电性能； ⑤“自对准”效应，减少安装、焊接失效率； ⑥散热性能好； ⑦适合MCM封装，实现高密度、高性能。/BGA按基板类型分类： ①PBGA(PlasticBGA) •与基板热匹配性好，成本低 •缺点：对湿气敏感 ②CBGA(CeramicBGA) •可靠性高，对湿气不敏感 •缺点：热匹配性差，成本高 ③TBGA(TapeBGA) •利用TAB技术实现芯片连接，最薄型的BGA封装，经济型封装 •缺点：对湿气敏感，对热敏感/PBGA①将硅芯片用银胶黏着在BT-基板的Pad上； ②用金线将硅晶粒的焊点与金手指连接； ③用环氧树酯及压铸模将硅芯片与金线封包住； ④盖印、植球、成形。/BGA可靠性： ①运输过程震动，工作时热应力、机械应力的作用在焊球上，导致弯曲和 扭曲，进而发生失效现象。 ②焊点热循环疲劳实验； ③温度热循环寿命模型建立； ④芯片和基板之间填充材料研究。/PBGA焊点可靠性： ①热应力 a)应力、应变最大的焊点是芯片边缘下面正 对点； b)芯片四角下的焊点最受影响； c)优化设计时，焊球应放在应变、应力小的 位置，避免在四角安放。②机械应力 a)三点弯曲实验； b)四点扭曲实验； c)振动实验/CSP（芯片级封装）是近年来发展起来的一种新封装技术，CSP的封装效率(指芯片面积与 封装的总面积之比)比QFP和BGA都要高它不是以结构形式来定义的封装/CSP优点： ①体积小 CSP是目前体积最小的LSI芯片封装之一；引脚数相同的封装，CSP的面积不到0.5mm节距 QFP的1/10，只有BGA的1/3～1/10。 ②可容纳的引脚数最多 相同尺寸的LSI芯片的各类封装中，CSP的引 脚最多。③电性能良好 CSP内部的布线长度比QFP、BGA的布线长度短得多，寄生电容很小，信号传输延迟时 间短，即使时钟频率超过100MHz的LSI芯片也可以采用CSP；CSP的存取时间比QFP或 BGA改善15%～20%，CSP的开关噪声只有DIP的1/2左右； ④散热性能好 大多数CSP都将芯片面向下安装(Face-down)，能从芯片背面散热，效果好。/b)容易安装 LGA型CSP尽管体积小，但安装非常方便。主要是因为LGA型CSP的安装精度要求比 QFP要低得多。 c)散热性能良好 LGA型CSP的背面通过0.1mm左右的焊膏固定在PWB上，与QFP相比，容易将热量 传导至PWB，同时，因芯片背面裸露，可起散热片的作用。 d)电性能良好 LGA型CSP的尺寸很小，LSI芯片由凸点直接与载体电极互连，信号传输路径极短。 其引脚电感、开关噪声和交叉干扰比QFP低得多。/焊区阵列CSP(LGA型CSP) ④主要特点： a)体积小，而引脚节距大 QFP的安装面积随引脚数的增加 呈平方关系增加，而LGA型CSP 只是线性增加，因为LGA型CSP 的引脚全部置于CSP的下面。两 者的引脚数与组装面积的比较 如图所示，重量为相同引脚QFP 的1/10左右。/微小模塑型CSP ③特点： a)无引线框架和焊丝等，体积特别小； b)芯片上的焊区通过在芯片上形成的金属布线 与凸点实现互连； c)芯片上的金属布线可在芯片制作过程中同时 形成，所以可制出细线图形； d)作为外引脚的凸点可制作在基片上的任意部 位，从而易于标准化。第六章：封装基板封装基板是在一级封装中用于搭载芯片和元器件的，是实现元器件功能化、组件化的一个平台，是芯片到PCB之间的桥梁；微电子封装所用的基板材料主要由金属、合金、陶 瓷、塑料、玻璃和复合材料等；主要功能 (1)互连和安装裸芯片或封装芯片的支撑作用；2)作为导体图形和无源元件的绝缘介质； (3)将热从芯片上传导出去的导热媒体； (4)控制高速电路中的特性阻抗，串扰以及信号延迟。/基板的性能要求：1.电性能要求：①基板必须具有很高的绝缘电阻 ②基板必须具有很低的介电常数 /2.热性能要求：①热稳定性 ②基板各种材料之间具有良好的热匹配性能③高导热性 /机械性能要求：①表面平整度 基板表面平整度对制造薄膜电路尤为重要。但是对于厚膜电阻，基板表面需有一定 的粗糙度，以获得一定的机械附着作用而增加附着力。 ②高机械强度 随着基板的尺寸增大，复合性能、形状的复杂程度增加，对它的机械强度要求越来 越高，拐角或边缘裂缝处的高压力区是开裂聚集的地方。一般情况下，陶瓷基板强 度相当高，但随着更多的玻璃加进去，抗弯强度降低，脆性增加。/基板分类①有机基板：包括纸基板、玻璃布基板、复合材料基板、环氧树脂类、聚 酯树脂类、耐热塑性基板和多层基板等； ②无机基板：包括金属类基板、陶瓷类基板、玻璃类基板、硅基板和金刚 石基板等； ③复合基板：包括功能复合基板、结构复合基板和材料复合基板等/有机基板 指由绝缘隔热、不易弯曲的有机材料制成，并在表面制造金属导线图 形，用来提供板上器件和芯片的电路连接或电磁屏蔽，具有介电常数低、 工艺简单和成本低廉等特点。全面电镀法工艺流程： ①在双面覆铜基板上钻孔； ②表面触媒处理后，在孔的内壁化学镀铜，实现电气导通； ③再全面电镀一层铜膜； ④涂光刻胶； ⑤曝光、显影； ⑥刻蚀掉不需要的铜膜，去除光刻胶/通用PWB的制造按照表面金属层制备方法不同分为：加成法和减成法两 类。 加成法是指通过在绝缘板表面添加导电性材料形成电路图形的方法。在加成法中又可分为全加成法、半加成法和部分加成法。 减成法是指在预覆铜箔的基材上通过化学腐蚀铜箔所形成的电路图形的方 法。作为主流工艺的减成法又可分为全面电镀法和图形电镀法。/全面电镀法的优点： a)电镀层均匀分布，不会发生由于导线不均匀而使线路稀疏部电流集中的情况； b)不需要像图形电镀法那样根据导电图形的面积而进行电镀电流调整作业，适合批量 生产，实际采用较多；c)光刻形成刻蚀阻挡层，对光刻胶的性能要求也不苛刻。 d)为减少水汽等有害气体成分，封盖工艺一般在氮气等干燥保护气氛下进行。 全面电镀法的缺点： 要刻蚀的铜膜较厚，不易制成高分辨率图形/图形电镀工艺 图形电镀法也是基于基板钻孔之后，表面触媒处理和化学电镀在孔中 形成铜膜，实现电气导通。 与全面电镀法不同之处在于，图形电镀法是通过在不需要电路的部分 涂敷光刻胶，然后在电路部分镀铜和表面保护金属层，再剥离光刻胶、最 后经刻蚀来实现电路连接，制成PWB电路图形。优点：光刻胶形成电镀阻挡层，侧壁光滑、平直、线条规则，可以实现 精细化产品。 •缺点：对不同的电路图形设计和面积的变化存在逐个对应的问题，而且 同一板面上镀层厚度的一致性也较差。分类PWB特性单面板• 特点：①板厚10-1～100mm②单面覆导体③以板厚1.6mm为主体，纸基厚度下限0.8mm• 使用材料：①一般为酚醛纸、环氧树脂纸②板厚0.8mm以下的多采用玻璃环氧树脂及其他环氧树脂系复合材料来制造，铜箔厚度一般为35μm，特殊情况也有使用18μm厚的• 使用领域：① VTR、TV、收音机等民用电子设备②近年来采用得越来越少7.3有机基板。多层板① 特点：a) 多层覆导体；b) 亚层厚度已低大0.06mm；② 使用材料a) 玻璃环氧树脂：使用较多，耐热性好，膨胀量低，通孔可靠性高；20层以下多使用环氧树脂系材料；b) 玻璃聚酰亚胺：>12层，特别是高多层到超多层多使用聚酰亚胺系；③ 进展a) 有机系基板，50层PWB已达实用化，板厚～7.5mm；b) 4～8层PWB的标准板厚为1.6mm；c) <0.8mm的薄型多层板发展很快；d) 每层大致为0.1mm厚的PWB应用很多。/陶瓷基板 指在陶瓷表面上制造金属导线图形，目的是为基板上的器件和芯片提 供电路连接或电磁屏蔽。 与有机基板相比，陶瓷基板具有耐热性好、热导率高、热膨胀系数适当和 微细化布线较容易等优点。 因此，陶瓷基板在基板技术中占有相当重要的地位，被广泛应用于LSI封装 和混合电路中。目前普遍使用的陶瓷基板材料主要有Al2O3、BeO、SiN、AlN和玻璃陶瓷 等，可以分为以下两类： ①低介电常数类： 氧化铝、玻璃陶瓷基板等，易于实现多层化，主要用于高速器件封装； ②高散热陶瓷类: 如氮化铝、氧化铍等，主要用于功率器件的装配/陶瓷基板的金属化方法 陶瓷基板表面及内部金属化形成电路图形，用于元器件搭载及输入、输出端子的 连接等。通常陶瓷基板的金属化方法有厚膜法、薄膜法和共烧法。厚膜法就是在陶瓷基板上通过丝网印刷形成导体(电路布线)及电阻等，经烧结形成 的电路和引线接点等的制备方法。薄膜法就是采用真空蒸镀、离子镀和溅射镀膜等真空镀膜法进行金属 化的方法。共烧法就是在生瓷片上丝网印刷Mo、W等难容金属的厚膜浆料，与基 板一起脱脂烧成，使陶瓷与导体金属烧成为一体的方法。这种方法也适用 于多层基板的制造。/氧化铝(Al2O3) 陶瓷基板中，氧化铝(Al2O3)基板价格较低、综合性能最好、气密性好、可靠性高，使用最多，主要应用于厚、薄膜电路、MCM用基板和多层电路基板/复合基板，其加 工技术一般采用叠层法成型。氧化铝陶瓷热导率0.2W/(cm.K)，介电常数约为10；目前无法适应当今集成电路的发 展要求，必须对其性能进行改良/氮化铝(AlN) 氮化铝基板的主要特点是热导率高，是氧化铝的10倍以上，热膨胀系 数(CTE)与硅片相匹配，这对大功率半导体芯片的封装以及高密度封装无 疑至关重要，特别是作为MCM封装的基板具有良好的应用前景。 氮化铝同时也具有高强度、轻质量密度的优点，既可以流延成型又可 以常压烧结，工艺性好，已被视为新一代高密度、大功率电子封装中理想 的陶瓷基板。/AlN具有以下特点： ①良好的电绝缘性能、介电性能； ②热膨胀系数与硅接近； ③热导率高； ④机械性能好； ⑤成本相对较高； ⑥无毒性。/莫来石 莫来石(3Al2O3·2SiO2)是Al2O3-SiO2二元系中最稳定的晶相之一，兼有 良好的化学稳定性、热稳定性、高频电特性及质量轻等优点。与氧化铝相比，虽然机械强度和热导率要低一些，但其介电常数低， 因此可望能进一步提高信号的传输速度。其热膨胀系数低，可减小搭载 LSIC(Large-scale integrated circuit)的热应力，而且与导体材料Mo、W的热 膨胀系数的差也小，从而共烧时与导体间出现的应力也低。/碳化硅 碳化硅SiC是强共价键化合物，硬度仅次于金刚石、氮化硼，而且具有优良的耐磨 性、耐药品性。与其他材料相比，热扩散系数大，甚至比铜的还大，而且热膨胀系数 与Si更接近， 缺点：一是介电常数偏高，例如，在1MHz时为40，在1GHz时为15；二是绝缘耐 压差，当电场强度达到数百伏/厘米以上时，SiC基板会迅速丧失绝缘性，容易被击穿。 对于SiC基板，多用于耐压性要求不高又存在其他问题的低电压电路以及VLSIC高 散热封装的基板) /氧化铍 (BeO) 氧化铍陶瓷是热导率最高的陶瓷材料，且电绝缘性、介电性和机械强度都很好。相 对于其他基板材料，氧化铍的介电常数低，可用于高频电路；热导率是 96% 功率电路。可用于大另外，氧化铍因其高热导率、高熔点、高强度、高绝缘性、低介电常数、低介质 损耗以及良好的封装工艺适应性等特点，在微波技术、真空电子技术、核技术、微电 子与光电子领域都受到了重视和应用，尤其是在大功率半导体器件与电路、大功率微 波真空器件以及核反应堆中，他一直是制备导热元件的主流陶瓷材料。第八章：先进封装的定义 先进封装(HDAP)， 是指采用了先进的设计思路和先进的集成工艺，对芯片进行封装级重构，并且能有效提高系统功能密度的封装，称之为先进封装。现阶段先进封装是指： ①倒装焊(FlipChipBonding) ②晶圆级封装(WLP) ③2.5D封装(Interposer,RDL) ④3D封装(TSV)/先进封装的特点 ①不采用传统的封装工艺 ②封装集成度更高，封装体积更小，封装效率接近于1； ③内部互连更短，系统性能得到全面提升； ④单位体积内能够集成更多功能单元，有效提升系统功能密度。微电子封装的要求 ①具有的I/O数更多； ②更好的电性能和热性能； ③更小、更轻、更薄，封装密度更高； ④更便于安装、使用和返修； ⑤可靠性更高； ⑥性能价格比更高。/电子集成技术分为三个层次：芯片上的集成， 封装内的集成，PCB板级集成，其代表技术分 别为SoC，SiP和PCB(也可以称为SoP或者SoB); 芯片上的集成主要以2D为主，晶体管以平铺的 形式集成于晶圆平面；同样，PCB上的集成也 是以2D为主，电子元器件平铺安装在PCB表面 ，因此，二者都属于2D集成。而针对于封装内 的集成，情况就要复杂的多。 电子集成技术分类的两个重要判据： 1)物理结构；2)电气连接(电气互连)。 目前先进封装中按照主流可分为： 2D封装、2.5D封装、3D封装三种类型。/2D封装是指在基板的表面水平安装所有芯片和无源器件的集成方式；2D封装上包括 FOWLP、FOPLP等技术。 ①物理结构：所有芯片和无源器件均安装在基板平面，芯片和无源器件和X-Y平面直 接接触，基板上的布线和过孔均位于X-Y平面下方； ②电气连接：均需要通过基板(除了极少数通过键合线直接连接的键合点)。/2D+集成：是指的传统的通过键合线连接的芯片堆叠集成。 2D+集成≠3D原因： a) 3D集成目前在很大程度上特指通过3DTSV的集成，为了避免概念混淆，我们定义 这种传统的芯片堆叠为2D+集成； b)虽然物理结构上是3D的，但其电气互连上均需要通过基板，即先通过键合线键合到 基板，然后在基板上进行电气互连。这一点和2D集成相同，比2D集成改进的是结 构上的堆叠，能够节省封装的空间，因此称之为2D+集成。 ①物理结构：所有芯片和无源器件均地位于X-Y平面上方，部分芯片不直接接触基板 ，基板上的布线和过孔均位于X-Y平面下方； ②电气连接：均需要通过基板（除了极少数通过键合线直接连接的键合点/2.5D集成通常是指既有2D的特点，又有部分3D的特点，其中的代表技术包括英特尔的 EMIB、台积电的CoWoS、三星的I-Cube。 ①物理结构：所有芯片和无源器件均X-Y平面上方，至少有部分芯片和无源器件安装 在中介层上，在X-Y平面的上方有中介层的布线和过孔，在X-Y平面的下 方有基板的布线和过孔； ②电气连接：中介层可提供位于中介层上的芯片的电气连接。 2.5D集成的关键在于中介层Interposer，一般会有以下几种情况： ①中介层是否采用硅转接板； ②中介层是否采用TSV； ③采用其他类型的材质的转接板； ④在硅转接板上，将穿通硅中介层的过孔称为TSV，对于玻璃转接板，称为TGV。/Interposer通常译为转接板、插入层或中介层，转接板通常对应着无源Interposer，插入层 与中介层通常对应着有源Interposer。无源Interposer仅具备硅通孔TSV(ThroughSiVia)与 再布线层RDL/①l两种互联由微凸点和Interposer顶部的RDL组成的水平互连，它连接各种裸芯； ②由微凸点、TSV簇和C4凸点组成的垂直互联，它将裸芯连接至封装。/硅通孔(TSV)： ①链接硅晶圆两面并与硅衬底和其他通孔绝缘的电互连结构；②使用方法：硅连结板和直接使用TSV；无TSV的2.5D集成 硅中介层无TSV的2.5D集成的结构一般如下图所示，有一颗面积较大的裸芯片直接安装 在基板上，该芯片和基板的连接可以采用BondWire或者FlipChip两种方式，大芯片上 方由于面积较大，可以安装多个较小的裸芯片，但小芯片无法直接连接到基板，所以 需要插入一块中介层(，在中介层上方安装多个裸芯片，中介层上有RDL布线 ，可将芯片的信号引出到中介层的边沿，然后通过BondWire连接到基板。这类中介层 通常不需要TSV，只需要通过Interposer上表面的布线进行电气互连，Interposer采用 BondWire和封装基板连接。/台积电COWOS的CoWoS技术也是一种2.5D封装技术。根据中介层的不同可以分为三类，一种 是CoWoS_S使用Si衬底作为中介层，另一种是CoWoS_R使用RDL作为中介层，第三种 是CoWoS_L使用小芯片(Chiplet)和RDL作为中介层/3D封装和2.5D封装的主要区别 2.5D封装是在Interposer上进行布线和打孔，而3D封装是直接在芯片上打孔和布线，电 气连接上下层芯片。3D集成目前在很大程度上特指通过3DTSV的集成。 3D集成和2.5D集成的主要区别 2.5D集成是在中介层Interposer上进行布线和打孔，而3D集成是直接在芯片上打孔(TSV) 和布线，电气连接上下层芯片。 ①物理结构：所有芯片和无源器件均位于X-Y平面上方，芯片堆叠在一起，在X-Y平面的上方有穿过芯片的TSV，在X-Y平面的下方有基板的布线和过孔。②电气连接：通过TSV和RDL将芯片直接电气连接。/根据BUMP材料的不同，凸块工艺可分为四类： ①金凸块工艺：(1)溅镀，用高速离子对金属进行轰击，使其表面沉积一层金属层；(2) 上胶，在晶圆表面涂一层光刻胶，再通过光模板进行曝光，浸入显影液后胶部分溶 解，从而在光刻胶上对凸块位置开窗；(3)电镀，将晶圆浸入电镀液，在电流差的作 用下金属离子移动到开窗位置形成凸块；(4)去胶、蚀刻，去除多余的光刻胶并通过 蚀刻去除凸块周围的金属层。/铜柱凸块工艺：(1)再钝化，在晶圆上的凸块位置附近涂抹聚合物或金属形成钝化层， 以提供芯片保护及结构支撑作用；(2)溅镀；(3)上胶；(4)电镀；(5)去胶、蚀刻；(6)回流， 运用助焊剂对焊料进行多次回流，形成光滑的截球形凸块。/铜镍金凸块工艺：工艺流程与金凸块工艺流程相似，区别在于(1)铜镍金凸块的表面面 积更大，改变了芯片的部分线路结构，键合灵活性更高；(2)凸块中铜占比较高，大幅 降低成本和导通电阻。/混合键合HybridBonding技术 ①HybridBonding没有突出的凸点，特 别制造的电介质表面非常光滑，实际 上还会有一个略微的凹陷；室温下将 两个芯片附着在一起，再升高温度并 对它们进行退火，铜这时会膨胀，并 牢固地键合在一起，形成电气连接； ②HybridBonding的优势：有更高的电 流负载能力，可扩展的间距小于1μm， 并且具有更好的热性能。/重布线层(Re-DistributionLayer，RDL) ①RDL是用于X-Y水平面电气延伸和互连的技术； ②在芯片设计和制造时，I/O触点一般分布在芯片的边沿 或者四周，如果直接进行FlipChip封装会引线过少或 过密影响连接效果，而RDL通过对芯片上的触点进行 重新布局和导电，改变芯片管脚的分布或将管脚引出 到外围宽松的区域，从而降低封装难度并增加I/O引脚 数量。这对于BondWire工艺来说自然很方便，但不适 合于FlipChip； ③RDL技术是在晶圆表面沉积金属层和相应的介质层， 并形成金属布线，对I/O端口进行重新布局，将其布局 到新的，占位更为宽松的区域，并形成面阵排布。RDL技术工艺流程： a)沉积绝缘层并在Pad上刻蚀窗口； b)利用溅射工艺形成金属种子层； c)光刻形成线路图，然后电镀铜； d)去胶、刻蚀，完成第一层布线； e)重复上面步骤，制备第二层。/．硅通孔(ThroughSiliconVia，TSV) ①TSV技术是在垂直方向上(Z轴)上进行电气延伸和互连的技术；也是实现三维立体堆 叠和系统集成的基础； ②通过在硅中介层或芯片中插入垂直的金属填通孔，短距离连接上下层芯片，实现高 带宽低延时的信息传递，被大量应用于系统级封装(2.5D/3D封装)； ③按照集成类型的不同分为2.5DTSV和3DTSV，2.5DTSV是指位于Si转接板 (Interposer)上的TSV，3DTSV是指贯穿芯片体之中，连接上下层芯片的TSV。/硅通孔成形技术 目前制作硅通孔的主要手段有湿法刻蚀、激光加工和干法刻蚀(深反应 离子刻蚀，DRIE)三种。 ①湿法刻蚀(基于KOH溶液)但由于KOH溶液对硅单晶的各向异性腐蚀特性，其刻蚀的孔非垂直且宽度较大，只能满足中低引出脚的封装； 低刻蚀温度、低制造成本、适合于批量生产。②激光加工 依靠熔融硅而制作通孔，故内壁粗糙度和热损伤较高； 大规模制作通孔有成本优势； 可以不需要掩模版。③深层等离子体刻蚀工艺(DRIE) 孔径小(>5μm)、纵深比高的垂直硅通孔； 通孔内壁平滑，对硅片的机械及物理损伤最小； 与IC工艺兼容； 制造成本较高/先进封装与SiP的异同点 1.关注点不同 • SiP的关注点在于：系统在封装内的实现，所以系统是其重点关注的对象，和SiP系 统级封装对应的为单芯片封装；先进封装的关注点在于：封装技术和工艺的先进性，所以先进性的是其重点关注的 对象，和先进封装对应的是传统封装。先进封装与SiP的特点 ①先进封装和SiP受到整个半导体产业链的关注，其技术优势主要体现在小型化、低 功耗、高性能等方面，它们能解决目前电子系统集成的瓶颈。其技术本身来看目前 并没有瓶颈，只是在裸芯片的供应链和芯片间相关接口标准需要提升和逐步完善； ②目前Chiplet和异构集成等概念得到业界的积极响应和普遍应用，裸芯片供应链和芯 片之间的接口标准也有望逐渐得到改善； ③SiP和先进封装HDAP有一定重合，但并不等同，SiP重点关注系统在封装内的实现 ，而HDAP则更专注封装技术和工艺的先进性，两者的技术范畴和用户群也不完全 相同。/ /WLP主要可分为两大类：扇入WLP(FIWLP或WLCSP)和扇出WLP(FOWLP或eWLB)。 两者之间的区别在于插入器级别。在FIWLP的情况下，内插器与裸片尺寸相同，而在 FOWLP封装中，内插器比裸片大，类似于传统的BGA封装。FOWLP和FIWLP与BGA 封装的区别在于，在WLP封装的情况下，内插器直接应用在晶圆上，而不是使用倒装 芯片技术，其中BGA芯片连接并回流到内插器。在FIWLP和FOWLP封装中，芯片和内 插器可以封装在保护材料中，例如环氧树脂或耐热塑料。1封装的定义：利用掩膜技术和微细加工技术，将芯片及其他要素在基板上布置、粘贴固定和连接，引出接线端子并通过可塑性绝缘介质灌封固定，构成整体立体结构的工艺。2封装工程的四个层次：①(信号分配)：减少信号延迟和串扰、缩短传递线路；②(电源分配)：传递电能。③热耗散：使结温处于控制范围之内；④防护：对器件的芯片和互连进行机械、电磁、化学等方面的防护，抵抗外界恶。3封装作用① 对芯片起到保护作用。封装后使芯片不受外界因素的影响而损坏，不因外部条件变化而影响芯片的正常工作；②封装后芯片通过外引出线(或称引脚)与外部系统有方便且可靠的电连接；③将芯片在工作中产生的热能通过封装外壳散播出去，从而保证芯片温度保持在最高额度之下；4封装层次：①层次1（裸芯片）②层次2（封装后的芯片即集成块）③层次3（板或卡）④层次4（单元组件）层次5：框架件它是将多个单元构成（框）架，单元与单元之间用布线或电缆相连接。⑥层次6（总装、整机或系统）。5封装种类：金属封装：将分立器件或集成电路置于一个金属容器中，用镍作封盖并镀上金。金属圆形外壳采用由合金材料冲制成的金属底座，借助封接玻璃，在氮气保护气氛下将；陶瓷封装：耐熔陶瓷和薄层陶瓷，耐熔陶瓷基座由氧化铝粉和适当的玻璃粉及一种有机媒质混合而；塑料封装：耐熔陶瓷基座由氧化铝粉和适当的玻璃粉及一种有机媒质混合而成；6性能封装：金属和陶瓷封装是气密封装，塑料封装是非气密封装；金属和陶瓷封装可用于“严酷的环境条件”，如军用、宇航等，而塑封只能用于“不太严酷”的环境；金属、陶瓷封装是“空封”，封装不与芯片表面接触，塑封是“实封”。7金属封装的优缺点：①气密性好，不受外界环境因素的影响；②价格昂贵；③外形灵活性小；8陶瓷封装的优点：①可实现多信号、地和电源层，并具有对复杂的器件结构进行一体化封装的②气密性好，可靠性高；③散热性好；9陶瓷封装的缺点：①烧结装配时尺寸精度差，高收缩性，公差难于控制；②高介电常数，增加寄生电容，影响高频信号；③氧化铝的导电率，信号延迟；④成本较高。10塑料封装的优点：①材料品种少：引线框架②加工简便：一次模塑成型；③生产效率高，适合于自动化大生产：一次注模成型即可封几百个、上千个；成本低；⑤抗辐射性能好，本身放射性少：适合于于封。缺点：可靠性稍差；但经过模塑料及工艺的改进，塑封电路的可靠性已可达到部分军品的要求；热性能差：导热差，热失配大；气密性差：抗潮湿、抗盐雾性能差；电磁屏蔽性能差；第二章 11常用的硅片背面减薄工艺：机械研磨、干法腐蚀、湿法腐蚀以及化学机械抛光。12流程图：减薄-切割-贴装-互连-塑封-去毛边飞刺-切筋-上焊锡-打码-终检/13四要素：压力，时间，温度，超声强度.14四缺点：球形不良，球求厚度不良，焊点不良，弧度不良。15基带材料选择：①聚酰亚胺(PI)薄膜(早期最广泛使用的材料，但价格稍高)；②聚酯类材料(PET)薄膜；③苯丙环丁稀(BCB)薄膜。金属材料选择：①Al箔：较少使用；②Cu箔；一般都采用Cu箔，厚度有18、35、70μm，宽度以35mm最为常用，另有70mm和158mm等规格。16TAB内引线焊接工艺过程：主要工艺操作是对位、焊接、抬起、芯片传送4部分。TAB内引线焊接工艺：主要由焊接温度(T)、焊接压力(P)、焊接时间(t)确定；外引线键合(OLB)：经筛选和测试后的芯片需进行外引线焊接：供片、冲压焊接和回位三个步骤17压缩成型：将产品浸入熔融状态树脂进行成形封装方式。优势：① 无需注塑成形所需的浇口和流道，利用率几近100%；② 无树脂流动，能尽可能使用较细的金线；③ 减少工艺制程和无需清模；18电镀一般有两种类型：Pb-Free:无铅电镀，为了避免Pb的污染，多采用的是纯Sn，也可以镀Au镀Ag(无氰)，或者镀Ni后镀Pd；② Tin-Lead:铅锡合金。；19去除毛边飞刺的工艺主要有：① 介质去毛边飞刺：用高压空气带动研磨料(塑料球)冲洗模块；② 水去毛边飞刺：高压水流冲洗模块，有时也会加入研磨料；③ 溶剂去毛边飞刺：适用于很薄的毛刺，采用高溶的N-甲基毗咯烷酮或甲基呋喃。20倒装芯片主要工艺步骤：Step 1：凸点底部金属化(UBM)；Step 2：芯片凸点制作；Step3：将已制作凸点的晶片组装到基板上；Step 4：使用非导电填料填充芯片底部孔隙。21UBM结构一般由三层薄膜组成：粘附以及扩散阻挡层。焊料润湿层。氧化阻挡层。22UBM的沉积方法：① 溅射：用溅射的方法一层一层地在硅片上沉积薄膜，然后通过光刻技术形成UBM图样，并刻蚀掉不是图样的部分;② 蒸镀：利用掩模，通过蒸镀的方法在硅片上一层一层地沉积；这种选择性的沉积用的掩膜可用于对应的凸点的形成之中；③ 化学镀镍:在Al焊盘上选择性地镀Ni，常常用锌酸盐工艺对Al表面进行处理；无需真空及图样刻蚀设备，低成本。23常见的凸点制作办法：1. 蒸镀焊料凸点2. 电镀焊料凸点3. 印刷焊料凸点4. 钉头焊料凸点5. 置球凸点6. 焊料转移凸点7. 焊料“喷射”技术。24蒸镀凸点步骤：① 现场对硅片溅射清洗(前去除氧化物,使表面粗糙)；② 金属掩模(由背板、弹簧、金属模板以及夹子等构成)；③ UBM蒸镀(Cr/CrCu/Cu/Au)；④ 焊料蒸镀(97Pb/Sn或95Pb/Sn. 100-125mm，圆锥台状)；⑤ 凸点成球(IBM的C4工艺回流成球状或者Motorola的E3工艺共晶部分回流)。25填充过程的关键因素：①填充量：不足导致晶片开裂、过多会溢流到芯片底部以外；填充量取决于填充空间的准确计算以及填充工具的精度；②填充温度：预热、加热以及填充后的加热对其流动性有很大的影响；③填充方法：从一边填充会导致流动时间长，从两边填充会导致内部产生气孔。26先进封装四要素：Bump，RDL，Wafer，TSV0